| Possible Blast Furnace Phosphorous Reactions | Go= A + BT |
| --- | --- |
|  | A (Kcal) | - B (cal/K) | Temperature Range, °C |
| 1. |  | Ca3(P04)2 (S) |  |  |  | = | 3.0 | CaO (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 553.4 | 140.0 | 25 | – |  |
| 2. |  | Ca3(P04)2 (5) | + | 3.0 | SiO2 (s) | = | 3.0 | CaSiO3 (S, L) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 489.5 493.7 | 139.6 142.5 | 25 1210 | – – | 1210 1543 |
| 3. |  | Ca4P2O9 (S) |  |  |  | = | 4.0 | CaO (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 563.6 | 144.0 | 25 | – |  |
| 4. |  | Ca4P2O9 (S) | + | 4.0 | SiO2 (s) | = | 4.0 | CaSiO3 (S, L) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 478.4 484.0 | 143.5 147.3 | 25 1210 | – – | 1210 1543 |
| 5. |  | Fe3(PO4)2 (S) |  |  |  | = | 3.0 | FeO (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 480.5 | 155.8 | 25 | – | 1238 |
| 6. |  | Fe3(PO4)2 (S, L) | + | 1.5 | SiO2 | = | 1.5 | Fe2SiO4 (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 468.6 502.8 | 150.3 173.0 | 25 1217 | – | 12171238 |
| 7. |  | Mg3(PO4)2 (S) |  |  |  | = | 3.0 | MgO (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 501.6 | 144.0 | 25 | – |  |
| 8. |  | Mg3(PO4)2 (S) | + | 3.0 | SiO2 (S) | = | 3.0 | MgSiO3 (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 474.9 | 140.7 | 25 | – | 1300 |
| 9. |  | Mn3(PO4)2 (S) |  |  |  | = | 3.0 | MnO (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 495.9 | 156.0 | 25 | – | 1119 |
| 10. |  | Mn3(PO4)2 (S) | + | 3.0 | SiO2 (S) | = | 3.0 | MnSiO3 (S) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 478.1 | 147.0 | 25 | – | 1119 |
| 11. | 2 | Na3PO4 (S) |  |  |  | = | 6.0 | Na (g) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 1106.2 | 366.3 |  | 925 |  |
| 12. | 2 | Na3PO4 (S) | + | 6.0 | SiO2(S) | = | 3.0 | Na2Si2O5 (L) | + | P2 (g) | + | 2.5 O2 (g) | 1779.0 | 1434.0 |  | 925 |  |
| 13. | 2 | [ P ] (1 wt% in Fe (L)) |  |  |  | = |  |  |  | P2 (g) |  |  | 101.6 | 6.6 |  |  |  |
| 14. | 2 | Fe3P (S) |  |  |  | = | 6.0 | Fe (S) | + | P2 (g) |  |  | 102.0 | 22.6 |  |  |  |
| 15. | 2 | Fe2P (S) |  |  |  | = | 4.0 | Fe (S) | + | P2 (g) |  |  | 100.0 | 22.6 |  |  |  |
| 16. | 4 | FeP (S) |  |  |  | = | 2.0 | Fe2P (S) | + | P2 (g) |  |  | 37.8 | 22.0 |  |  |  |
| 17. | 2 | FeP2 (S) |  |  |  | = | 2.0 | FeP (S) | + | P2 (g) |  |  | 58.7 | 43.0 |  |  |  |

References

- K. L. Komarek, Trans TMS-AIME, 1963, vol. 227, pp. 136-145.

- U.S. Dept. of Commerce, MBS: JANAF Thermochemical Tables, 2 ed., U.S. Govt Printinq Office, Washington, D.C., 1971