Fe-Si

Partial Molar Quantities for Liquid Alloys at 1873°K

| Fe = Fe(in alloy) Fe Component(l) |
| --- |
| xSi | aSi | Si | GMSi | GxsSi | HMSi | SMSi | SxsSi |
| 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 | 1.000 0.860 0.621 0.333 0.128 0.0511 (±.019) 0.0249 0.0128 0.00614 0.00222 0.00 | 1.000 0.955 0.776 0.476 0.214 0.102 (±.038) 0.0622 0.0428 0.0307 0.0222 0.0162 | 0 -562 -1777 -4090 -7644 -11070 (±1750) -13745 -16211 -18959 -22740 -( | 0 -170 -946 -2762 -5743 -8490 (±l7.5~) -10335 -11730 -12969 -14170 -15349 | 0 -99 -786 -3096 -7038 -11456 (±1500) -15549 -19065 -21751 -23727 -25037 | 0.000 0.247 0.529 0.530 0.324 -0.206 (±1.23) -0.963 -1.524 -1.491 -0.527 -( | 0.000 0.038 0.085 -0.178 -0.691 -1.584 (±1.23) -2.784 -3.916 -4.689 -5.103 -5.172 |

| Si = Si(in alloy) Si Component(l) |
| --- |
| xSi | aSi | Si | GMSi | GxsSi | HMSi | SMSi | SxsSi |
| 0.0 | 0.000 | 0.00132 | -( | -24682 | -31400 | ( | -3.587 |
| 0.1 | 0.00030 | 0.00297 | -30228 | -21658 | -29897 | 0.177 | -4. 399 |
| 0.2 | 0.00190 | 0.00950 | -23322 | -17332 | -26214 | -1.544 | -4.742 |
| 0.3 | 0.0122 | 0.0406 | -16407 | -11926 | -19399 | -1.597 | -3.990 |
| 0.4 | 0.0713 | 0.178 | -9827 | - 6417 | -12096 | -1.211 | -3.032 |
| 0.5 | 0.223 (±.053) | 0.446 (±.105) | -5580 (±1000) | - 3000 (±1000) | -6642 (±2000) | -0.567 (±1.19) | -1.944 (±1.19) |
| 0.6 | 0.406 | 0.677 | -3354 | - 1453 | -3266 | 0.047 | -0.968 |
| 0. 7 | 0.581 | 0.830 | -2022 | - 694 | - 1346 | 0.36l | -0.348 |
| 0.8 | 0.742 | 0.928 | -1109 | - 278 | - 435 | 0.360 | -0.084 |
| 0.9 | 0.885 | 0.983 | -455 | -63 | -76 | 0.202 | -0.007 |
| l.0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |

Source -	Ralph Hultgren, Pramod Desai, Donald Hawkins, Molly Gleiser, and Kenneth Kelley:  
Selected Values of Thermodynamic Properties of Binary Alloys, ASM, Metal Park, OH, 1973.