South Dakota School of Mines and Technology

Department of Materials and Metallurgical Engineering

MET 624	HMWK #4

- Use MathCad to construct a roaster diagram (% O2 vs T) for the Zn-O-S system.

Data:

| Ref # | Reaction | G°= A + BT + CT log T (cal/gmole) |
| --- | --- | --- |
|  |  | A x 10 | B | C | Range (°K) |
| 1a | 3ZnSO4() = (ZnO•2ZnSO4)(s) + SO3 | 53.73 | -45.21 | 0 | 800-1007 |
| 1b | 3ZnSO4() = (ZnO•2ZnSO4)(s) + SO3 | 39.28 | -30.87 | 0 | 1007-1200 |
| 2 | 0.5(ZnO•2ZnSO4)(s) = 1.5ZnO(s) + SO3 | 57.19 | -65.63 | 7.60 | 800-1200 |
| 3 | SO3 = SO2 +0.5O2 | 25.01 | -40.52 | 5.56 | 298-2000 |
| 4a | Zn(l) +0.5O2 = ZnO(s) | -84.48 | 25.55 | 0 | 693-1180 |
| 4b | Zn +0.5O2 = ZnO(s) | -110.14 | 47.35 | 0 | 1180-2000 |
| 5a | 2Zn(l) + S2 = 2ZnS(s) | -123.48 | 48.54 | 0 | 693-1180 |
| 5b | 2Zn + S2 = 2ZnS(s) | -178.33 | 95.00 | 0 | 1180-1500 |
| 6 | 0.5S2 + O2 = SO2 | -86.52 | 17.48 | 0 | 298-1500 |

The state of each species is gaseous unless otherwise stated.

Formation Reactions from Zng, SO2, and O2

Zn + 0.5O2 = ZnO	{4}

Zn + SO2 = ZnS + O2	0.5{5} - {6}

3Zn + 2.5O2 + 2SO2 = ZnO•2ZnSO4 	- 2{2} + 3{4} - 2{3}

Zn + O2 + SO2 = ZnSO4 	- {1}/3 -2/3{2} – {4} + {3}/3