SOUTH DAKOTA SCHOOL OF MINES AND TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF METALLURGICAL ENGINEERING

MET 321

Construct a stability diagram for the Zn-O-S system.  Plot log PO2 versus log PSO2 at 900°K.

Data:

| Ref # | Reaction | G°= A + BT + CT log T (cal/gmole) |
| --- | --- | --- |
|  |  | A x 10 | B | C | Range (°K) |
| 1a | 3ZnSO4() = (ZnO•2ZnSO4)(S) + SO3 | 53.73 | -45.21 | 0 | 800-1007 |
| 1b | 3ZnSO4() = (ZnO•2ZnSO4)(S) + SO3 | 39.28 | -30.87 | 0 | 1007-1200 |
| 2 | 0.5(ZnO•2ZnSO4)(S) = 1.5ZnO(S) + SO3 | 57.19 | -65.63 | 7.60 | 800-1200 |
| 3 | SO3 = SO2 +0.5O2 | 25.01 | -40.52 | 5.56 | 298-2000 |
| 4a | Zn(l) +0.5O2 = ZnO(S) | -84.48 | 25.55 | 0 | 693-1180 |
| 4b | Zn +0.5O2 = ZnO(S) | -110.14 | 47.35 | 0 | 1180-2000 |
| 5a | 2Zn(l) + S2 = 2ZnS(S) | -123.48 | 48.54 | 0 | 693-1180 |
| 5b | 2Zn + S2 = 2ZnS(S) | -178.33 | 95.00 | 0 | 1180-1500 |
| 6 | 0.5S2 + O2 = SO2 | -86.52 | 17.48 | 0 | 298-1500 |

The state of each species is gaseous unless otherwise stated.

Check the following reaction summations

Zn  +  0.5S2 = ZnS(S)	0.5{5}  √

SO2 = 0.5S2 + O2	-{6}   √

Zn  +  SO2 =  O2 + ZnS	0.5{5}-{6}  √